Ekologický odstraňovač výkvětů

Nízkokorozní okyselovací kapalina

Informace o výrobku

Hodnocení udržitelnosti: > 60 % obsahu účinných látek z obnovitelných surovin.

Vlastnosti:

-odstraňuje uhličitan vápenatý a jiné anorganické nečistoty

-neobsahuje anorganické kyseliny

-neuvolňuje během zpracování žádné škodlivé soli

-neutrální zápach

-při čištění na betonovém povrchu se stává pH neutrálním

Použití:

Pro betonové , kamenné , vymývané povrchové plochy, pohledový beton, cihly apod..

K čištění pracovního nářadí a bednících prvků.

Čistič účinně uvolňuje a odstraňuje zbytky betonu a malty na pracovním nářadí a na bednění; rozpouští vápenné výkvěty na všech betonových a kamenných povrchových plochách.

Je možné několikanásobné použití tohoto prostředku. Ošetřovaný beton je třeba předem namočit tak, aby nevznikaly louže. Tyto by ředili účinek prostředku. Doba působení je 5 - 10 minut v závislosti na stupni znečištění.

Roztírání materiálu měkkým koštětem během doby aplikace (bez tlaku) zvyšuje čisticí účinek. Poté je třeba ošetřený povrch důkladně opláchnout velkým množstvím vody.

I u menších, částečně znečištěných ploch se doporučuje vyčistit celou přilehlou plochu; jinak mohou být částečně vyčištěné plochy na celkovém vzhledu zřetelně patrné.

Pokud je to možné, používejte nářadí s dlouhými násadami.

Vždy proveďte předběžnou zkoušku, abyste zjistili snášenlivost ošetřovaného podkladu a pro stanovení spotřeby.

Obsažené látky:

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky

Spotřeba:

150 - 250 g/m²

V závislosti na aplikaci, dokud není dosaženo optimálního čisticího účinku. Aplikaci lze opakovat tak často, jak je třeba, dokud není čištění dokončeno. Přípravek nesmí zaschnout.

V případě povrchů citlivých na kyseliny je třeba vyzkoušet kompatibilitu na skrytém místě.

Spotřeba:

ca.150-250 g/m2

použití je možné opakovat libovolně dlouho, až je dosaženo úplného vyčištění plochy. Přípravek nesmí zaschnout.

Technické údaje:

forma:			tekutina

barva:			zeleno-žlutá

měrná hmotnost:	1,09  ±  0,02 g/ml

skladování:

chránit před mrazem , znečištěním a slunečním zářením.

Při normálním  skladování(uzavřený bal,20° )minimální trvanlivost 2 roky

obaly:	kanystr		20 kg

sud	           200 kg

kontejner       1000 kg

Bezpečnostní předpisy:

viz bezpečnostní list

Výrobek zásadně zpracovávat ve vhodných rukavicích (EN 374) a ochranných brýlích (EN 166).Při zpracování zajistit důkladné větrání (5-15 výměn vzduchu za hodinu) nebo použít odsávací zařízení.

Jedná se o žíravou látku, která se musí při krátkodobém kontaktu s kůží okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.

Poradenství:

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Použití na průmyslových stanovištích

Doporučená frekvence a trvání používání:

Válečkování/natírání :8 hodin/den

Stříkání: 4 hodiny/den

Široké použití komerčními uživateli

Doporučená frekvence a trvání používání:

Válečkování/natírání :8 hodin/den s lokálním odsáváním

Použití spotřebitel

Doporučená frekvence a trvání používání:

Použité množství na jeden čistící proces : 0,5 l

4 hodiny /den

Expozice životnímu prostředí:

Nedovolte, aby se nezředěný výrobek nebo jeho větší množství dostalo do podzemních vod, vodních útvarů ,odpadních vod nebo kanalizace.

Tato informace má dát spotřebiteli  představu o našem výrobku.Před použitím je třeba provést  odzkoušení.

Stav:06/23								            obor: čistící prostředky