# Speciální péče

Přípravek pro péči o povrchovou úpravu betonových desek

Informace o výrobku:

Vlastnosti:

## - odpuzující vodu, olej a nečistoty

## - prodyšný, nežloutnoucí a odolný proti UV záření

## - CO₂ bariéra

Použití:

## Péče o utěsněné a již položené betonové desky s povrchovou úpravou.

## Ošetřující přípravek se používá na suché straně. Při použití jako ošetřujícího přípravku se osvěží účinek odpuzující nečistoty a vodu na položených, povrchově upravených deskách, které tím získají upravený vzhled. Odstraní se mírné, povrchové škrábance.

## Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a zbavený všech látek, které by mohly bránit pronikání přípravku.

## Výrobek se nanáší v jednom nebo dvou pracovních krocích (mokré na mokré).

## V případě málo savých povrchů by na povrchu neměl zůstat žádný přebytečný výrobek. To může způsobit, že povrch bude citlivý na poškrábání. Aplikační množství je třeba snížit.

## Upozornění: Aplikujte pouze na uložené povrchy, které odvádějí vodu (bez nánosů vlhkosti).

## Po ošetřeném povrchu lze chodit po 8 hodinách. Po 24 hodinách je odolný proti dešti.

## Pro posouzení konečného účinku je vždy nutné provést zkušební povrch na podkladu reprezentativním pro konečnou aplikaci.

## Před použitím dobře promíchejte. Po každém použití nádobu dobře uzavřete; přípravek má tendenci při styku se vzduchem „kožovatět“

## Pro všechny oblasti použití s běžnou pochozí a nízkou jízdní zátěží. Vytvrzený nátěrový film není trvale odolný vůči změkčovadlům. Proto se nedoporučuje pro parkoviště, garáže apod.

Spotřeba:

30 - 80 g/m²

V závislosti na aplikaci a savosti desek.

Uvedená množství jsou orientační, protože skutečné aplikační množství závisí jak na struktuře povrchu, tak na savosti podkladu.

Při aplikaci se vyhněte přímému slunečnímu záření nebo tvorbě prachu. Neaplikujte, pokud je v následujících 4 hodinách předpovídán déšť. Teplota povrchu by měla být minimálně 10 °C a maximálně 30 °C. Použité nářadí ihned po použití důkladně očistěte vodou nebo je vložte do vody. Zaschlý výrobek se následně obtížně odstraňuje.

Technické údaje:

Forma: kapalina

Barva: mléčná

Hustota: 1,00 ± 0,02 g/ml

Skladování:

Minimální trvanlivost 12 měsíců.Chraňte před mrazem, slunečním zářením a kontaminací.

Skladovací teplota nesmí překročit 30 °C. Před použitím promíchejte.

Obaly:

Kanystr 20 l, kanystr 5 l, malé nádoby, sudy, kontejnery.

Jiná množství  na vyžádání

Bezpečnostní předpisy:

Viz bezpečnostní list ES.

Výrobek používejte pouze s vhodnými ochrannými rukavicemi (EN 374) a ochrannými brýlemi (EN 166).Při používání zajistěte dobré větrání (5 až 15 výměn vzduchu za hodinu).

Poradenství:

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Použití na průmyslových pracovištích:

Doporučená četnost a doba používání:

Válcování/kartáčování: < 480 minut/den

Široké použití profesionálními uživateli:

Doporučená četnost a doba používání:

Válení/kartáčování: < 240 minut/den

Spotřebitelské použití:

Doporučená četnost a doba používání:

Použité množství na jedno použití: 1,4 kg

Doba trvání denně: 240 minut

Frekvence použití: 1× ročně

Expozice prostředí:

Nedovolte, aby se nezředěné nebo velké množství dostalo do podzemních vod, vodních útvarů nebo kanalizace.

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení

Stav: 08/22                                                                                                                      obor: povrchové ochrany