# Systémový čistič COMPLETE

Účinný čistící koncentrát pro odstraňování organických nečistot

Informace o výrobku:

Vlastnosti:

Hodnocení udržitelnosti:

> 95 % obsahu účinné látky z obnovitelných surovin.

Vlastnosti:

- Odstraňuje zelený film

Použití:

na porézní minerální povrchy, jako je přírodní kámen, beton, omítka nebo cihly.

Přípravek je čisticí koncentrát. Čisticí účinek se dostaví po několika hodinách. Ošetřením zazeleněných povrchů dojde díky samočinnému, hloubkově působícímu složení k odstranění zeleného povlaku. Vyhněte se kontaktu s rostlinami. Pokud se rostliny dostanou do kontaktu s přípravkem, opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do rybníků s rybami.

Zajistěte důkladné a úplné smočení. Povrchy by měly být během ošetření suché, jinak může dojít k naředění účinné látky.

Pro čištění běžného zazelenění zřeďte čisticí prostředek vodou v poměru 1:3. Povrchy, které mají být ošetřeny musí být suché.

Čistič se na suchý ošetřovaný povrch hojně nastříká nebo nanese štětcem.

Nepoužívejte v porostech rostlin. Zelené části rostlin, které se dostanou do kontaktu s roztokem přípravku zhnědnou.

Vždy proveďte předběžnou zkoušku, abyste zjistili snášenlivost ošetřovaného podkladu a ke  stanovení spotřeby.

Spotřeba:

100 - 200 g/m²

Výrobek má velmi dobrou materiálovou kompatibilitu. V případě předávkování mohou vzniknout bílé povlaky, které po určité době zmizí v důsledku povětrnostních vlivů. Pro další aplikaci použijte vyšší  ředění (1:5). U citlivých materiálů, např. mramoru, ověřte kompatibilitu na skrytém místě. Nepoužívejte na desky ze syntetické pryskyřice. V případě kontaktu s mědí, zinkem, mosazí nebo deskami ze syntetické pryskyřice může dojít k trvalému zabarvení materiálu, které již nelze odstranit.

Technické údaje:

Forma: kapalina

Barva:  bezbarvé

Hustota: 1,00 ± 0,02 g/ml

Skladování:

Při normálním skladování (uzavřené, 20°C) minimální trvanlivost  5 let.Chraňte před mrazem, slunečním zářením a kontaminací.

Obaly:

Kanystr 20 l, kanystr 5 l, lahve 1 l

Jiná množství  na vyžádání

Bezpečnostní předpisy:

Viz bezpečnostní list ES.

Výrobek používejte pouze s vhodnými ochrannými rukavicemi (EN 374) a ochrannými brýlemi (EN 166).Při používání zajistěte dobré větrání (5 až 15 výměn vzduchu za hodinu) nebo odsávací zařízení.

Nemíchejte s jinými produkty. Není určeno pro použití v interiéru.

Poradenství:

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Použití na průmyslových pracovištích:

Doporučená četnost a doba používání:

Válcování/kartáčování: < 240 minut/dnes lokálním odsáváním

220 dnů/rok

Široké použití profesionálními uživateli:

Doporučená četnost a doba používání:

Válení/kartáčování: 60 minut

5 dnů/týden

Spotřebitelské použití:

Doporučená četnost a doba používání:

Použité množství na jedno použití: 0,5 ltr

Doba trvání denně: <240 minut

Frekvence použití: 5× ročně

Expozice prostředí:

Nedovolte, aby se nezředěné nebo velké množství dostalo do podzemních vod, vodních útvarů nebo kanalizace.

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení

Stav: 03/23                                                                                                                      obor: čistící prostředky